附件

检查井防坠网安装技术标准

1.网绳材质:宜采用高强工业丝、高强涤纶丝或高强丙纶丝;

2.拉结绳直径3～4毫米，固结绳直径6～7毫米;

3.防坠网形状为圆形，直径宜为60厘米，网孔≤8厘米;

4.承受重量≥500公斤，固结绳承受拉力大于5000牛，拉结绳承受拉力大于2500牛;

5.耐冲击力:冲击荷载100公斤，冲击高度1米，网绳不断裂;

6.使用寿命:不少于3年;

7.安装方法:采用不少于6个M10不锈钢膨胀挂钩(抗拉强度大于5000牛)均匀布置，固定在井口下10-15厘米处的井筒内壁上，确保防护网安装后不松动、不脱落。